INFLUÊNCIA DA ATIVAÇÃO ÁCIDA NA ESTABILIDADE TÉRMICA DE HÍBRIDOS VERMICULITA/EPÓXIDO

Ana Paula de M. Alves1, Ana Fernanda de S. Germano2, Luiza N. H. Arakaki 2, Maria G. da Fonseca 2, Antonio S. Araujo1

1Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil, anachemistry@hotmail.com
2Universidade Federal da Paraiba, João Pessoa, Brasil.

Resumo

O presente trabalho consiste em explorar a capacidade de reação de vermiculitas ativadas por meio ácido a várias concentrações frente ao agente sililante 3-glicidoxipropiltrimetoxissilano (GPTS) e avaliar a influência da ativação ácida na estabilidade térmica destes novos sólidos. Este interesse está relacionado com a reatividade química do grupo epóxido, localizado na extremidade da molécula orgânica, que possui a habilidade de interagir com centros básicos, possibilitando, a partir de um produto comercial, efetuar a síntese de novos materiais com a incorporação de novas moléculas ao sólido, sendo a estabilidade térmica um ponto chave para outras reações.

Palavras-chave: híbrido inorgânico–orgânico, organosólido, argilomimerais.

Abstract

The present work explores the capacity of vermiculite activated by acid medium at various concentrations, before reacting with sililating agent 3-glicidoxipropiltrimetoxissilano (GPTS), evaluating the influence of acid activation on the thermal stability of these new solids. This interest is related to the chemical reactivity of the epoxy group, located at the edge of the organic molecule, that has the ability to interact with basic centers, enabling, from a commercial product, making the synthesis of new materials incorporating new molecules to the solid, being the thermal stability a key point for others reactions.

Key-words: inorganic-organic hybrid, organosolid, clay mineral.

1. INTRODUÇÃO

O tratamento de argilominerais com ácidos mineral ou orgânico constitui um método simples, efetivo e de baixo custo na obtenção de sílicas porosas. Os argilominerais de tipo 2:1 têm variados graus de substituição de Si tetraédrico por Al constituindo uma classe interessante de materiais de partida. Nestes casos, com exceção do SiO2, quase todos os componentes são lixiviados completamente através de tratamentos com ácidos fortes a temperaturas ligeiramente elevadas, em que os espaços formados na lixiviação destes componentes formam poros [1]. As argilas ativadas são potenciais suportes para reações de ancoramento, desde que haja a formação de ligações covalentes entre a superfície do suporte e moléculas orgânicas. Esses novos materiais são híbridos estáveis, podendo tornar hidrofóbica as partículas naturalmente hidrofílicas dos argilominerais.

2. METODOLOGIA

A ativação ácida foi realizada partindo-se da amostra de argila limpa, adicionando-se uma de solução de HNO3 a 1,0 mol L-1, 2,0 mol L-1, 3,0 mol L-1 e 4,0 mol L-1 ao sólido, mantendo a suspensão sob agitação a 90°C durante 4,0 h. Em seguida a mistura foi decantada e o sólido obtido foi lavado exaustivamente com água desionizada . Os sólidos obtidos foram denominados por V para vermiculita natural e Vn para vermiculita tratada com ácido, onde n indica a concentração do ácido utilizado no tratamento (1, 2, 3 e 4 mol L-1). A silanização dos sólidos com agente sililante 3-glicidoxipropiltrimetoxissilano (GPTS), foi realizado seguindo a metodologia descrita na literatura [2], sendo os novos híbridos foram denominados VnG. As amostras foram caracterizadas por espectroscopia de infravermelho, difratometria de raios – X (DRX), análise elementar de CHN e análise química para os principais componentes químicos do esqueleto inorgânico, medidas de área e termogravimetria (TG).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Modificação da superfície

Os dados da análise química (tabela 1) demonstram que, à medida que se eleva concentração do ácido a lixiviação dos metais se torna mais acentuada, havendo apenas a preservação do silício no esqueleto inorgânico. A lixiviação é acompanhada pelo aumento da área até o sólido V3, a partir do tratamento com ácido nítrico a 4,0 mol L-1 observa-se uma diminuição da área atribuída a prevalência da formação de mesoporos.

Tabela 1 – Composição química e área superficial (ABET) da vermiculita natural (V) e a série de vermiculitas ativadas
Amostra	ABET (m2/g)	Composição Química (%) / SiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / MgO
V	16	44,62	9,18	5,46	20,64
V1	133	47,60	7,54	5,29	13,82
V2	339	55,80	5,01	4,04	6,94
V3	673	58,80	0,88	1,37	0,95
V4	575	61,30	0,62	0,79	0,92

A tabela 2 lista os valores de análise elementar para os híbridos obtidos com a reação com o agente GPTS nos tempos reacionais de 24 e 72 h. A partir dos percentuais de carbono foi possível determinar o teor de GPTS ancorado nos suportes e estabelecer a densidade de moléculas imobilizadas (d). Observa-se que o aumento dos teores de carbono concorda com o aumento da área superficial do suporte. Nas condições estudadas a vermiculita natural não reagiu com o GPTS, isto pode está relacionada à baixa densidade de grupos OH disponíveis para reação e ao impedimento estérico causado pelo anel epoxido do silano. Para o sólido V3G a saturação é alcançada em apenas 24 h, obtendo-se também neste caso os maiores teores de moléculas de GPTS ancorados entre os híbridos estudados. A alta área superficial aliada à grande quantidade de grupos OH na superfície justificam a elevada reatividade dos suportes diante da reação estudada.

Tabela 2 - Análise elementar de carbono (C), hidrogênio (H), densidade de moléculas imobilizadas (d) dos materiais modificados em concentrações de saturação em tempos de reação variados.
Material	Tempo / h	C / %	H / %	d /mmol g –1
VG	24	0,09	1,90	-
VG	72	0,06	1,79	-
V1G	24	1,50	1,62	0,21
V1G	72	4,21	2,19	0,58
V2G	24	7,73	2,63	1,07
V2G	72	11,53	2,65	1,60
V3G	24	12,34	3,20	1,71
V3G	72	12,24	2,68	1,70

Os espectros de infravermelho mostram que os sinais provenientes do esqueleto inorgânico se mantiveram, entretanto a banda em 965 cm-1, característica dos grupos silanóis (Si-OH) observada nos sólidos ativados, não aparece nos espectros das amostras modificadas organicamente, o que confirma a reação destes grupos com os grupos alcóxidos do agente silante. Após a reação de funcionalização com o agente sililante, ocorre o aparecimento de novas bandas de pequena intensidade, relativas à vibração de estiramento assimétrico e simétrico do grupo C-H, respectivamente, em 2938 e 2853 cm-1 [2], confirmando o ancoramento da molécula orgânica no suporte inorgânico.
Os dados retirados dos difratogramas são apresentados na tabela 3. Observa-se que para o híbrido derivados do sólido V2 há diminuição da largura a meia altura (FWHM), o que indica que a incorporação da molécula contribui para elevar a organização do material, atribuindo-se este comportamento à interação da cadeia orgânica com as lamelas esfoliadas. Para o híbrido V1G, temos o comportamento inverso, os dados de cristalinidade relativa (CR) indicam uma desorganização da matriz provocada pela entrada da longa molécula orgânica. Por outro lado, os sólidos derivados do tratamento ácido nas concentrações de 3,0 e 4,0 mol L-1 se tornaram amorfos.
Tabela 3 - Dados de cristalinidade dos sólidos V1G e V2G e seus respectivos precursores.
Amostra	FWHM (graus)	2θ (graus)	Tamanho de cristalito (nm)	CR (%)
V1	0,27	6,38	33,63	100%
V1G	1,85	6,46	4,31	0
V2	1,81	7,08	4,41	0
V2G	0,73	7,88	11,09	100%

3.3 Análises termogravimétricas.

A vermiculita original apresentou entre a temperatura ambiente até 150 °C uma perda de massa atribuída à eliminação de moléculas de água que se encontram fisicamente adsorvidas na superfície através de ligações de hidrogênio e da água de coordenação do espaço interlamelar. Pode–se observar que a quantidade adsorvida aumenta gradativamente para os sólidos ativados à medida que a lixiviação se torna mais pronunciada, esta perda pode estar relacionado à perda de água adsorvida, que se eleva devido ao aumento da área superficial com a formação de poros e grupos hidroxila [3]. As curvas termogravimétricas dos híbridos e suportes precursores são mostradas na Figura 1. Observou-se que a diferença entre a primeira perda de massa para o suporte e seu respectivo híbrido (10,78-8,77; 12,35-5,77 e 23,32-3,88 % em massa para os sólidos V1-V1G, V2-V2G e V3-V3G, respectivamente) corroborou com o aumento na reatividade dos sólidos pelo tratamento ácido, visto que a adsorção de água se dá por interações com os grupos silanóis da superfície. Após a reação com a molécula orgânica os grupos OH ficam indisponíveis, ou seja, quanto maior a diferença entre a primeira perda de massa do suporte e seu respectivo híbrido mais reativo foi o suporte inorgânico. Os dados termogravimétricos confirmam então o aumento dos grupos -OH pelo tratamento ácido e a reação destes grupos com a molécula orgânica. As curvas TG das matrizes funcionalizadas apresentaram uma perda de massa superior em relação aos seus respectivos suportes, no intervalo estudado. Esta perda de massa foi relacionada à decomposição da cadeia orgânica do agente sililante imobilizado e à concomitante condensação dos grupos silanóis remanescentes no mesmo intervalo de temperatura.

Figura 1 – Curvas TG das séries dos híbridos V1G(a), V2G (b) e V3G e seus respectivos suportes inorgânicos.

Pelos dados da figura 1, há um aumento da perda de massa pronunciado para o híbrido V3G em relação ao suporte V3, uma vez que mais grupos orgânicos foram ancorados resultando em uma maior degradação térmica. Um dado interessante é o aumento da temperatura do início da degradação da molécula orgânica para o sólido V2G, para aproximadamente 300 °C, reforçando que a idéia da interação da molécula orgânica entre as lamelas do esqueleto inorgânico torna o híbrido resultante mais estável.

4.0 CONCLUSÕES

O tratamento ácido além de ampliar as propriedades texturais e a reatividade dos suportes inorgânicos, influencia na estabilidade térmica dos híbridos obtidos, ampliando a faixa de estabilidade para as temperaturas mais elevadas. Uma maior estabilidade foi alcançada para o compósito V2G onde os dados de DRX indicam o ancoramento da molécula orgânica no espaço interlamelar. Os dados termogravimétricos constituíram assim em uma importante ferramenta na investigação do aumento da reatividade dos suportes ativados.

AGRADECIMENTOS
Aos órgãos financiadores CNPq, Capes, UFPB e FAPERN.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. TEMUUJIN, J; OKADA, K.; OKADA, K. J.D., Preparation of porous silica from vermiculite by selective leaching, Applied Clay Science, v. 22, n., p.187– 195, 2003.
2. ALVES, A. P. M., et al., Synthesis and characterization of hybrids derived from vermiculite chloropropyl and aliphatic diamines, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v.87, n. p. 771- , 2007.
3. PÉREZ-RODRÍGUEZ, J. L.;et al, Modification of the thermal dehydroxylation of antigorite by ultrasound treatmente, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2005.